Гидроизоляция бассейна.

В результате применения технологии на поверхности чаши бассейна монтируется цветное, глянцевое полимерное покрытие.

Технология основана на монтаже цветного глянцевого полимерного покрытия на бетонной (или металлической) поверхности бассейна. Финишным слоем в таких бассейнах может являеться как прозрачный полиуретановый лак, так и кафельная (керамическая) плитка приклеенная к гидроизоляционной мембране.

Преимущества технологии:

- Технология позволяет быстро и просто смонтировать бассейн;

- Позволяет монтировать гидроизоляцию для бассейнов сложной формы;

- Позволяет легко вписать бассейн в дизайн помещения или в существующий ландшафт;

Преимущества результата:

- Долговечность;

- Износостойкость;

- Простота обслуживания и эксплуатации;

- Покрытие не требует специального ухода;

- Легко и просто моется;

- Красивый внешний вид;

Технология состоит из следующих этапов.

Монтаж гидроизоляции является завершающим этапом монтажа бассейна. По окончании заливки чаши бассейна и установки фурнитуры и светильников.

Подготовка поверхности (очистка, ремонт трещин, грунтование).

Очистка – производится непосредственно перед нанесение полимеров на поверхность. С поверхности бассейна удаляется грязь, поверхность шлифуется.  Вскрывшиеся при шлифовании трещины, раковины и сколы шпатлюются пастой состоящей из песка и праймера WB.

Грунтование – поверхность кровли грунтуется праймером WB.

Монтаж гидроизоляции (первый слой, армирование, второй слой).

Мастика Гиперруф 270 наносится на грунтованную поверхность кровли в два слоя.

Первый слой  материала наносится на горизонтальную поверхность и вертикальные стены бассейна.

Гидроизоляция и армирование – производится сеткой серпянка. После нанесения первого слоя мастики на свежую мастику укладывается армирующая сетка. После полимеризации наносится второй слой мастики.

Финишный лак – после полимеризации мастики Гиперруф 270 на ее поверхность наносится полиуретановый лак Марисил 770. Лак предназначен для защиты гидроизоляционной мембраны и придания ей глянцевого вида.

Технология ремонта плоских кровель подробно написана в «Инструкции по монтажу гидроизоляции бассейна».

Материалы для ремонта:  праймер, сетка серпянка, мастика, прозрачный полиуретановый лак.

Инструмент:  Малярные валики, кисть.